碳钢薄板厂中包砌筑用镁质捣打料技术规格书

本着平等互利原则，经供需双方充分协商，供方供给需方的中包砌筑用镁质捣打料达成如下技术规格书：

- 一、技术要求

- （一）主要用途

Csp中包、板坯、方坯中包水口座砖与座砖周围永久层之间砌筑时填充水口座砖与永久层之间的缝隙。

- （二）技术要求

1.中包水口座砖与座砖周围永久层之间砌筑时填充采用镁质捣打料。捣打料具有一定的中温强度，使用过程中能够烧结，便于翻包。

2.捣打料到货时，必须附带质保书，质保书中须有明确的理化指标。

3.具体理化指标参照下表：

| 名 称 | 指标 |  | 振实密度g/cm3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Al2O3% | MgO% |  |
| 镁质捣打料 |  | ≥70 | ≥1.8g/cm3 |

4.使用要求：

（1）满足现场中包使用浇注要求，具有一定的低温、高温烧结强度。能够起到防止中包水口座砖渗钢问题。

（2）捣打料干燥、外观色泽均匀、粒度正常无夹杂。

5.产品包装、运输、质量证明书要求：

（1）产品的包装、标志、运输储存符合GB/T15545相关要求。

（2）产品应附有供方质检部门签发的质量证明书，质量证明书载明供方名称、需方名称、生产日期、发货日期、合同号、产品名称、标准编号、牌号、批号及相应的理化指标检验结果。

（三）检验、验收标准

1.检测、检验、验收方法均执行GB/YB标准规定。

2.检验、验收结果判定，依据需方检验、检测结果或外观检查验收或使用结果为准。检验费用由供方承担。

3.检测、检验结果判定为不合格品时，需方在一周内将检测结果告知供方。供方一周内给予反馈，否则视为认可使用方的判定。

4.检测、检验结果判定为可降级使用品时，供方全额承担差价损失部分。

二、售后服务

1、供方提供的产品使用过程出现问题时，供方技术人员在需方要求的情况下必须到达现场进行确认解决；

2、产品质量出现问题时，供方必须无条件退换货，所产生费用由供方承担。

三、供需双方权利和义务

（一）需方权利和义务

1.供方产品不符合协议第二条中任意条款之一时，需方有权均将其判定为不合格品。

2.供方产品使用性能及外观不达标情况下，需方有权进行退货处理。经需方判定可使用，制定方案及措施后投入使用，并按照协议追究违约责任，若供方拒不签字认可的，需方有权强制执行。

3.需方有义务将产品检测、验收及使用情况告知供方。

4.需方有权对供方不达标产品和服务执行违约追责。

5.供货发生弄虚作假或以次充好的，需方有权将该批次产品全部作为不合格品处理。

6.供方所供货物质量标准连续达不到协议要求的，需方有权终止合同履行。

7.需方负责及时向供方提报物料需求计划。

（二）供方权利和义务

1.供方在不认可需方判定结果的情况下，一周内有权向需方提出申诉，经双方协商同意后，双方人员共同取样在原检测单位进行复检，复检结果将作为最终检验结果。

2.供方有义务在双方确认的违约追责报告中签字。

3.供方有义务向需方提供每一批次产品的质量保证书等。

4.供方有义务按照GB/YB标准规定，对所供货产品进行标识、包装、储存和运输，对需方有特殊要求的，供方有义务无条件执行。

5.供方有义务按时参加需方组织的技术质量指标不达标分析会议，及因产品质量造成的生产、质量等事故分析会议。

6.供方有义务按照需方产品月需求计划对所供产品及时供货。

7.供方负责按照需方需求计划，将物料送至酒钢冶金厂区碳钢薄板厂中包砌筑区域，所产生的运输费用由供方承担。

四、违约追责追究

（一）需方在产品验收时发现不满足本技术协议相关条款内容的产品，需方有权利对该产品执行退货处理，供方在接到需方通知后须在10日之内将不合格产品清除需方指定区域，限期内未清除者，需方作为废品处理，所有费用由供方承担。

（二）对于产品不满足本技术协议相关条款内容，需方确定能够使用的产品，供需双方同意按协议条款追究违约责任后使用，任何一方存在异议时均退货处理。

（三）供方所供产品没有按照需方要求及时到货的，追究供方违约责任5000元/次，如果出现断货影响生产，追究供方违约责任20000元/次。

（四）由于供方产品原因，对中包浇注使用过程造成影响的，损失经供需双方确定后，在当月结算中予以扣除,最终依据事故报告。

（五）供方人员不按时参加需方组织的会议，迟到追究供方违约责任500元/次，缺席追究供方违约责任1000元/次。

（六）供方所提供的产品理化指标不达标且导致使用寿命不满足协议要求的，追究供方违约责任10000元/次，化验结果以技术质量部化检验报告单为准。

（七）由于供方产品质量波动出现非计划下线的，追究供方违约责任20000元/次。造成险肇及以上事故的10000-100000元/次,事故直接损失及第三方考核由需方承担，具体责任认定及损失依据事故分析报告。由于产品质量原因

（八）由于供方所供产品质量问题导致重大生产质量事故的，供方负责赔偿需方所有经济损失和相关事故考核，违约索赔在月结算中扣除。

（九）由于供方所供产品质量问题导致一般及以下生产事故，供方负责承担事故相关考核。

（十）产品在使用过程中发生2起及以上事故的，按照相应的事故类别，加倍考核。

（十一）供方应保证产品质量的稳定性，不得在未经许可的情况下擅自更改产品配比、生产工艺、物料档次以及产品性能，一经发现追究违约责任20000元/次。造成隐患、事故的加倍考核，并承担由此造成的所有损失。

（十二）需方产品在使用过程中发生侵蚀异常、碎裂等质量问题，经双方及共同分析，根据责任认定追究供方相关费用损失。

（十三）供方产品到货时，必须将产品质保书送至需方使用现场，未按要求送达，追究违约责任1000元/次。

（十四）供方产品到货时，到货数量与送货票据数量不符，追究违约责任10000元/次，同时按照实际称重最小值予以月度结算。

（十五）当日供方产品数量与日上报计划不符，导致现场生产紧张，追究违约责任10000元/次。

（十六）供方产品必须具有一定的烧结性能，产品在使用过程中不得夹钢，如有夹钢造成中包拆除，造成的损失由供方承担。

（十七）供方必须按照需方物料需求计划，按时将物料送至供方指定场所，无特殊原因，由于供方原因造成物料未按时送至现场的，追究违约责任人1000元/次。

五、结算方式

（一）产品为吨产品结算，需方根据当月使用数量和中标单价办理结算。

（二）违约追责条款如多项同时发生，执行累计追责。

六、协议有效期限：20  年  月  日至20  年  月  日。

七、其他条款

（一）由于不可抗力或生产经营出现重大变化，需方有权终止本协议。

（二）本协议与对应合同具有同等法律效力，经双方授权代表人或委托代理人签字后正式生效，此前签订的相关协议同时废止。

（三）本协议在执行期间发生异议时，由供需双方协商解决，协商无果可向嘉峪关市人民法院起诉。

（四）此技术规格书一式三份，甲乙双方各保留一份，一份作为相应采购合同附件，自签定之日生效。

（五）本协议解释权归需方所有。

（六）本协议自签订日期起生效。

（七）其它未尽事宜，双方友好协商解决。

供方：                              需方：

签字：                              签字：

日期：                              日期：