钒铁打结项目用97A镁砖技术要求及功能性验收要求

（2024-05）

一、质量要求

（一）理化指标：产品的理化指标应符合表1的规定。

- 表1   97A镁砖理化指标要求

| 指 标 | - MgO ，% | - SiO2 ，% | - 显气孔率 ，% | 体积密度，（110℃*24h）g/cm3， | 常温耐压强度，MPa | 荷重软化温度，℃ | 1650℃*3h永久线变化，% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要 求 | ≥97 | ≤1.2 | ≤16 | ≥3.10 | ≥60 | ≥1700 | -0.2～0 |

（二）尺寸要求:

表2   97A镁砖尺寸要求

| 项 目 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 尺寸允许偏差 | ＜200 | ±0.8mm |
|  | 201～300 | ±1.2mm |
|  | ＞300 | ±1.5mm |
| 缺棱缺角深度 | 缺角 | ≤4mm |
|  | 缺棱 | ≤2mm |
| 扭 曲 |  | ≤1.0mm |
|  | 裂纹不得超过两个或两个以上的棱 |  |

- 说明：尺寸偏差范围同时要确保砌筑时砖缝在要求的范围之内（砖缝要求＜1mm）。

二、验收标准和外观质量要求

（一）验收标准

氧化镁、体积密度、显气孔率和耐压强度为主要验收指标，其他的指标为参考指标。

验收标准如下表：

表3    97A镁砖指标验收标准

| 项目 | 指标范围 | 验收结算标准 | 项目 | 指标范围 | 验收结算标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MgO | ≥96.5～97.0 | 减价200元/吨 | MgO | ≥96.0～96.5 | 减价500元/吨 |
| 显气孔率 | ≤16.0～16.5 |  | 显气孔率 | ≤16.5～17.0 |  |
| 体积密度 | ≥3.05～3.10 |  | 体积密度 | ≥3.00～3.05 |  |
| 耐压 | ≥55～60 |  | 耐压 | ≥50～55 |  |
| MgO | ≥95.2～96.0 | 减价1000元/吨 | MgO | ＜95.2 | 甲方根据实际使用效果进行“固值”处理” |
| 显气孔率 | 17.0～18.0≤ |  | 显气孔率 | ＞18.0 |  |
| 体积密度 | ≥2.92～3.00 |  | 体积密度 | ＜2.92 |  |
| 耐压 | ≥45～50 |  | 耐压 | ＜45 |  |

说明：验收指标按最低达要求的执行（取下限指标作为验收档次），各指标验收减价不进行累加。

- 外观质量要求

- 1.产品包装用木托盘结实稳固，方便吊运和叉车倒运，外面需用塑料薄膜包裹严实,确保包装具备防潮防水功能。

- 2.产品不能有明显的缺边掉角。

三、其他要求及考核

- 包装物扣量按过磅量的1%进行扣减。

- 产品包装满足需方的具体要求，包装破损的按破损包装量重量的5%进行考核。

- 外观质量不合格的，按不合格数量的100%进行考核。

- （四）交货的每批产品应附有质量证明书，内容包括：生产单位名称、厂址、产品名称、生产日期、保质期以及本标准规定的各项指标检验结果等。

（五）指标不满足要求，需按“固值”处理的，双方协商处理，但降价不低于合同价格的25%。

(六）产品使用中出现异常，甲方通知乙方后可根据使用效果进行相应考核。

（七）因产品质量原因造成的损失供应单位需承担相应的责任。