本钢设备工程有限公司

耐火材料采购

技术协议书

买方：本溪钢铁（集团）设备工程有限公司

卖方：

日期：2025年2月

- 目录

1、焦炉缸砖（异）采购技术条件	3

2、焦炉缸砖（标）采购技术条件	4

3、粘土砖（标、异、特）采购技术条件	5

4、高铝砖采购技术条件	6

5、粘土火泥采购技术条件	7

6、 粘土骨料采购技术条件	8

7、硅藻土隔热保温砖采购技术条件	9

8、漂珠砖采购技术条件	10

9、B级莫来石采购技术条件	10

10、莫来石火泥采购技术条件	11

11、A级莫来石炭化硅采购技术条件	12

12、炭化硅火泥采购技术条件	13

13、硅质耐火泥采购技术条件	14

14、焦炉硅砖采购技术条件	16

本溪钢铁（集团）设备工程有限公司（以下简称买方）与         就（以下简称卖方）（板材、北营炼铁总厂焦炉及干熄焦产线维护及抢修工程耐火材料采购）的有关技术事宜，经与卖方友好协商，达成如下技术协议。

一、项目范围

6米焦炉耐材采购：硅砖：54.27吨、缸砖257.12吨、粘土砖：228.53吨、硅藻土隔热砖：12.11吨、粘土泥浆：130吨、粘土骨料：28吨、漂珠砖：1.67吨；110吨干熄焦耐材采购：B及莫来石砖：26.43吨、莫来石火泥：7吨、莫来石碳化硅砖AT：35吨、碳化硅火泥AT.BT：8吨，硅质火泥：10吨 共计：800.8吨。

（详见附表13）

- 1、焦炉缸砖（异）采购技术条件

1、范围

本技术条件规定了焦炉缸砖（异）采购的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。

本技术条件适用于本钢板材、北营炼铁总厂焦炉用焦炉缸砖（异）。

2、要求

焦炉缸砖（异）技术要求见下表1：

| 检测项目 | 单位 | 检测标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| SiO2 | % | ≤70 |  |
| AL2O3 | % | ≥20 |  |
| Fe2O3 | % | ≥6 |  |
| 常温耐压强度 | Mpa | ＞55 |  |
| 体积密度 | g/cm3 | ≥2.2 |  |
| 吸水率 | % | ≤7 |  |
| 气孔率 | % | ≤15 |  |
| 尺寸偏差 |  | 符合规定要求 |  |

2.1  焦炉缸砖（异）尺寸公差和表面质量应满足国标的要求

3、检验规则

3.1  产品由供方技术监督部门进行检验。

3.2  在下列情况下,应按本标准中表1的要求进行验收检验，即取样送有资质的检验单位进行检验。

a）新产品试制完成时；

b）当原料、配方、工艺等有重大改变时；

c）新厂家第一次使用前。

3.3  到现场后需方有权对产品尺寸和表面质量进行抽查。

4、 包装、标志和质量证明书

4.1  要求托盘包装，采用油粘纸外包装。

4.2  标志应注明：产品名称、供方厂家名称、重量、数量、单重、生产日期。

4.3  产品发出时应附有技术监督部门签发的质量证明书，注明供方名称、产品名称、性能指标检验结果、生产日期、检验日期和发货日期。

- 2、焦炉缸砖（标）采购技术条件

1、范围

本技术条件规定了焦炉缸砖（标）采购的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。

本技术条件适用于本钢板材、北营炼铁总厂焦炉用焦炉缸砖（标）。

2、要求

焦炉缸砖（标）技术要求见下表2：

| 检测项目 | 单位 | 检测标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| SiO2 | % | ≤70 |  |
| AL2O3 | % | ≥20 |  |
| Fe2O3 | % | >6 |  |
| 常温耐压强度 | Mpa | ≥62 |  |

| 体积密度 | g/cm3 | ≥2.30 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 吸水率 | % | ≤6 |  |
| 气孔率 | % | ≤13 |  |
| 尺寸偏差 |  | 符合规定要求 |  |

2.1  焦炉缸砖（标）尺寸公差和表面质量应满足国标的要求

3、检验规则

3.1  产品由供方技术监督部门进行检验。

3.2  在下列情况下,应按本标准中表2的要求进行验收检验，即取样送有资质的检验单位进行检验。

a）新产品试制完成时；

b）当原料、配方、工艺等有重大改变时；

c）新厂家第一次使用前。

3.3  到现场后需方有权对产品尺寸和表面质量进行抽查。

4、包装、标志和质量证明书

4.1  要求托盘包装，采用油粘纸外包装。

4.2  标志应注明：产品名称、供方厂家名称、重量、数量、单重、生产日期。

4.3  产品发出时应附有技术监督部门签发的质量证明书，注明供方名称、产品名称、性能指标检验结果、生产日期、检验日期和发货日期。

- 3、粘土砖（标、异、特）采购技术条件

1、范围

本技术条件规定了粘土砖（标、异、特）采购的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。

本技术条件适用于本钢板材、北营炼铁总厂焦炉用粘土砖（标、异、特）。

2、要求

粘土砖（标、异、特）技术要求见下表3：

| 检测项目 | 单位 | 检测标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐火度 | ℃ | 不低于1690 |  |
| 0.2MPa荷重软化开始温度 | ℃ | 不低于1300 |  |
| 重烧线变化 | % | 1350℃×2h+0.2 ~ -0.5 |  |
| 显气孔率 | % | 不大于24 |  |
| 常温耐压强度 | MPa | 不小于20 |  |
| 尺寸偏差 |  | 符合规定要求 |  |

2.1  粘土砖（标、异、特）尺寸公差和表面质量应满足国标的要求

3、检验规则

3.1  产品由供方技术监督部门进行检验。

3.2  在下列情况下,应按本标准中表4的要求进行验收检验，即取样送有资质的检验单位进行检验。

a）新产品试制完成时；

b）当原料、配方、工艺等有重大改变时；

c）新厂家第一次使用前。

3.3  到现场后需方有权对产品尺寸和表面质量进行抽查。

4、包装、标志和质量证明书

4.1  要求托盘包装，采用双层防潮包装，或采用防潮集装袋。

4.2  标志应注明：产品名称、供方厂家名称、重量、数量、单重、生产日期。

4.3  产品发出时应附有技术监督部门签发的质量证明书，注明供方名称、产品名称、性能指标检验结果、生产日期、检验日期和发货日期。

- 4、高铝砖采购技术条件

1、范围

本技术条件规定了高铝砖采购的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。

本技术条件适用于本钢板材、北营炼铁总厂焦炉用高铝砖。

2、要求

高铝砖技术要求见下表4：

| 检测项目 | 单位 | 检测标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| Al2O3 | % | 不小于48 |  |
| 耐火度 | ℃ | 不低于1750 |  |
| 0.2MPa荷重软化开始温度 | ℃ | 不低于1420 |  |
| 重烧线变化 | % | 1450℃×2h +0.1 ~ -0.4 |  |
| 显气孔率 | % | 不大于22 |  |
| 常温耐压强度 | MPa | 不小于39.2 |  |
| 尺寸偏差 |  | 符合规定要求 |  |

2.1  高铝砖尺寸公差和表面质量应满足国标的要求

3、检验规则

3.1  产品由供方技术监督部门进行检验。

3.2  在下列情况下,应按本标准中表5的要求进行验收检验，即取样送有资质的检验单位进行检验。

a）新产品试制完成时；

b）当原料、配方、工艺等有重大改变时；

c）新厂家第一次使用前。

3.3  到现场后需方有权对产品尺寸和表面质量进行抽查。

4、包装、标志和质量证明书

4.1  要求托盘包装，采用双层防潮包装，或采用防潮集装袋。

4.2  标志应注明：产品名称、供方厂家名称、重量、数量、单重、生产日期。

4.3  产品发出时应附有技术监督部门签发的质量证明书，注明供方名称、产品名称、性能指标检验结果、生产日期、检验日期和发货日期。

- 5、粘土火泥采购技术条件

1、范围

本技术条件规定了粘土火泥采购的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。

本技术条件适用于本钢板材、北营炼铁总厂焦炉用粘土火泥。

2、 要求

粘土火泥技术要求见下表5：

| 检测项目 | 单位 | 检测标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐火度 | ℃ | 不低于1690 |  |
| 冷态抗折粘结强度 | Mpa | 110℃×24h干燥后≥1.0 1200℃×3h烧后≥3.0 |  |
| 粘结时间 | min | 1～3 |  |
| 线变化率 | % | 1200℃×3h烧后 +1～-3 |  |
| 粒度组成 | % | -1.0mm 100 +0.5 mm 不大于2 -0.074 mm 小于 50 |  |
| Al2O3 | % | ≥38 |  |

3、检验规则

3.1产品由供方技术监督部门进行检验。

3.2在下列情况下,应按本标准中表6的要求进行验收检验，即取样送有资质的检验单位进行检验。

a）新产品试制完成时；

b）当原料、配方、工艺等有重大改变时；

c）新厂家第一次使用前。

3.3 到现场后需方有权对产品质量进行抽查。

4、包装、标志和质量证明书

4.1要求外包装编织袋内衬塑料袋（50公斤/袋）。

4.2 标志应注明：产品名称、供方厂家名称、重量、生产日期、有效日期。

4.3 产品发出时应附有技术监督部门签发的质量证明书，注明供方名称、产品名称、性能指标检验结果、生产日期、检验日期和发货日期。

- 粘土骨料采购技术条件

- 1、范围

本技术条件规定了粘土骨料采购的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。

本技术条件适用于本钢板材、北营炼铁总厂焦炉用粘土骨料。

2、要求

粘土骨料技术要求见下表6：（0-3毫米）

| 检测项目 | 单位 | 检测标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粒度 | mm | 0~3 |  |
| SiO2 | % | 不大于 50.77 |  |
| Al2O3 | % | 不小于 44.5 |  |
| CaO | % | 不大于 0.37 |  |
| MgO | % | 不大于 0.29 |  |
| 耐火度 | ℃ | 不大于 1710 |  |

3、检验规则

3.1产品由供方技术监督部门进行检验。

3.2在下列情况下,应按本标准中表8的要求进行验收检验，即取样送有资质的检验单位进行检验。

a）新产品试制完成时；

b）当原料、配方、工艺等有重大改变时；

c）新厂家第一次使用前。

3.3到现场后需方有权对产品质量进行抽查。

4、包装、标志和质量证明书

4.1要求外包装编织袋内衬塑料袋（35公斤/袋）。

4.2 标志应注明：产品名称、供方厂家名称、重量、生产日期、有效日期。

4.3 产品发出时应附有技术监督部门签发的质量证明书，注明供方名称、产品名称、性能指标检验结果、生产日期、检验日期和发货日期。

- 7、硅藻土隔热保温砖采购技术条件

1、范围

本技术条件规定了硅藻土隔热保温砖采购的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。

本技术条件适用于本钢板材、北营炼铁总厂焦炉用硅藻土隔热保温砖。

2、要求

硅藻土隔热保温砖技术要求见下表7：

| 检测项目 | 单位 | 检测标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重烧线变化 | % | 试验温度900℃ 不大于2 |  |
| 常温耐压强度 | Mpa | 不小于2.30 |  |
| 热导率 | W(m.k)-1 | （平均温度300℃） 不大于0.20 |  |
| 体积密度 | g/cm3 | 不大于0.65 |  |

2.1  硅藻土隔热保温砖尺寸公差和表面质量应满足国标的要求

3、检验规则

3.1  产品由供方技术监督部门进行检验。

3.2  在下列情况下,应按本标准中表9的要求进行验收检验，即取样送有资质的检验单位进行检验。

a）新产品试制完成时；

b）当原料、配方、工艺等有重大改变时；

c）新厂家第一次使用前。

3.3  到现场后需方有权对产品尺寸和表面质量进行抽查。

4、包装、标志和质量证明书

4.1  要求托盘大箱包装,采用双层防潮包装，或采用防潮集装袋。

4.2  标志应注明：产品名称、供方厂家名称、重量、数量、单重、生产日期。

4.3  产品发出时应附有技术监督部门签发的质量证明书，注明供方名称、产品名称、性能指标检验结果、生产日期、检验日期和发货日期。

- 8、漂珠砖采购技术条件

1、范围

本技术条件规定了硅藻土隔热保温砖采购的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。

本技术条件适用于本钢板材、北营炼铁总厂焦炉用漂珠砖。

2、要求

漂珠砖技术要求见下表8：

| 项 目 | 检测标准 |
| --- | --- |
| 耐火度，℃ ≥ | 1650 |
| 体积密度，g/cm3 ≤ | 1.0 |
| 常温耐压强度， MPa ≥ | 10 |
| 重烧线变化，%（1250℃，2h） ≤ | 2 |
| 导热系数，W/(m,k)( 350±25℃) ≤ | 0.5 |

2.1  漂珠砖尺寸公差和表面质量应满足国标的要求

3、检验规则

3.1  产品由供方技术监督部门进行检验。

3.2  在下列情况下,应按本标准中表10的要求进行验收检验，即取样送有资质的检验单位进行检验。

a）新产品试制完成时；

b）当原料、配方、工艺等有重大改变时；

c）新厂家第一次使用前。

3.3  到现场后需方有权对产品尺寸和表面质量进行抽查。

4、包装、标志和质量证明书

4.1  要求托盘大箱包装,采用双层防潮包装，或采用防潮集装袋。

4.2  标志应注明：产品名称、供方厂家名称、重量、数量、单重、生产日期。

4.3  产品发出时应附有技术监督部门签发的质量证明书，注明供方名称、产品名称、性能指标检验结果、生产日期、检验日期和发货日期。

- 9、B级莫来石采购技术条件

1、范围

本技术条件规定了B级莫来石采购的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。

本技术条件适用于本钢板材、北营炼铁总厂干熄焦用B级莫来石砖。

2、要求

B级莫来石技术要求见下表9：

| 检测项目 | 单位 | 检测标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐火度 | ℃ | 不低于 1770 |  |
| 显气孔率 | % | 不大于 17 |  |
| 体积密度 | g/cm3 | 不小于 2.45 |  |
| 常温耐压强度 | Mpa | 不小于 85 |  |
| 重烧线变化 | % | 1350℃，2h +0.1 -0.5 |  |
| 热震稳定性 | 次 | 1100℃，水冷不小于22 |  |
| 0.2Mpa荷重软化T2温度 | ℃ | 不低于 1500 |  |
| AL2O3 | % | 不小于 55 |  |
| Fe2O3 | % | 不大于 1.3 |  |

2.1  B级莫来石尺寸公差和表面质量应满足国标的要求

3、检验规则

3.1  产品由供方技术监督部门进行检验。

3.2  在下列情况下,应按本标准中表11的要求进行验收检验，即取样送有资质的检验单位进行检验。

a）新产品试制完成时；

b）当原料、配方、工艺等有重大改变时；

c）新厂家第一次使用前。

d）根据需求厂方在大型年修或特殊情况时；

3.3  到现场后需方有权对产品尺寸和表面质量进行抽查。

4、包装、标志和质量证明书

4.1  要求托盘包装,采用双层防潮包装，或采用防潮集装袋。

4.2  标志应注明：产品名称、供方厂家名称、重量、数量、单重、生产日期。

4.3  产品发出时应附有技术监督部门签发的质量证明书，注明供方名称、产品名称、性能指标检验结果、生产日期、检验日期和发货日期。

- 10、莫来石火泥采购技术条件

1、范围

本技术条件规定了莫来石火泥采购的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。

本技术条件适用于本钢板材、北营炼铁总厂干熄焦用莫来石火泥。

2、要求

莫来石火泥技术要求见下表10：

| 检测项目 | 单位 | 检测标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| AL2O3 | % | 不小于 65 |  |
| 耐火度 | ℃ | 不小于 1770 |  |
| 0.2Mpa荷重软化开始温度 | ℃ | 不低于 1450 |  |
| 粘结强度 | Mpa | 110℃×24h 干后 不小于 4 400℃×3h 烧后 不小于 6 600℃×3h 烧后 不小于6 800℃×3h 烧后 不小于 6 1100℃×3h 烧后 不小于 6 |  |
| 粘结时间 | min | 1—2 |  |
| 粒度 | mm | +0.5 2 -0.074 60 |  |

3、检验规则

3.1产品由供方技术监督部门进行检验。

3.2在下列情况下,应按本标准中表12的要求进行验收检验，即取样送有资质的检验单位进行检验。

a）新产品试制完成时；

b）当原料、配方、工艺等有重大改变时；

c）新厂家第一次使用前。

3.3到现场后需方有权对产品质量进行抽查。

4、包装、标志和质量证明书

4.1要求外包装编织袋内衬塑料袋（50公斤/袋）。

4.2 标志应注明：产品名称、供方厂家名称、重量、生产日期、有效日期。

4.3 产品发出时应附有技术监督部门签发的质量证明书，注明供方名称、产品名称、性能指标检验结果、生产日期、检验日期和发货日期。

- 11、A级莫来石炭化硅采购技术条件

1、范围

本技术条件规定了A级莫来石炭化硅采购的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。

本技术条件适用于本钢板材、北营炼铁总厂干熄焦用A级莫来石炭化硅。

2、要求

A级莫来石炭化硅技术要求见下表11：

| 检测项目 | 单位 | 检测标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐火度 | ℃ | 不低于 1770 |  |
| 显气孔率 | ℃ | 不大于 21 |  |
| 体积密度 | g/cm3 | 不小于 2.5 |  |
| 常温耐压强度 | Mpa | 不小于 85 |  |
| 抗折强度 | Mpa | 1100℃，0.5h 不小于20 |  |
| 重烧线变化 | % | 1350℃，2h +0.1 -0.5 |  |
| 热震稳定性 | 次 | 1100℃，水冷不小于40 |  |
| 0.2Mpa荷重软化T2温度 | ℃ | 不低于 1600 |  |
| SiC | % | 不小于 30 |  |
| AL2O3 | % | 不小于 35 |  |
| Fe2O3 | % | 不大于 1.0 |  |

2.1  A级莫来石炭化硅尺寸公差和表面质量应满足国标的要求

3、检验规则

3.1  产品由供方技术监督部门进行检验。

3.2  在下列情况下,应按本标准中表25的要求进行验收检验，即取样送有资质的检验单位进行检验。

a）新产品试制完成时；

b）当原料、配方、工艺等有重大改变时；

c）新厂家第一次使用前。

d）根据需求厂方在大型年修或特殊情况时；

3.3  到现场后需方有权对产品尺寸和表面质量进行抽查。

4、包装、标志和质量证明书

4.1  要求托盘包装,采用双层防潮包装，或采用防潮集装袋。

4.2  标志应注明：产品名称、供方厂家名称、重量、数量、单重、生产日期。

4.3  产品发出时应附有技术监督部门签发的质量证明书，注明供方名称、产品名称、性能指标检验结果、生产日期、检验日期和发货日期。

- 12、炭化硅火泥采购技术条件

1、范围

本技术条件规定了炭化硅火泥采购的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。

本技术条件适用于本钢板材、北营炼铁总厂干熄焦用炭化硅火泥。

2、要求

炭化硅火泥技术要求见下表12：

| 检测项目 | 单位 | 检测标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| AL2O3 | % | 不小于 40 |  |
| SiC | % | 不小于 30 |  |
| 耐火度 | ℃ | 不小于 1770 |  |
| 0.2Mpa荷重软化开始温度 | ℃ | 不低于1500 |  |
| 粘结强度 | Mpa | 110℃×24h 干后 不小于 4 400℃×3h 烧后 不小于 6 600℃×3h 烧后 不小于6 800℃×3h 烧后 不小于 6 1100℃×3h 烧后 不小于 8 |  |
| 粘结时间 | min | 1—2 |  |
| 粒度 | mm | +0.5 1 -0.074 60 |  |

3、检验规则

3.1产品由供方技术监督部门进行检验。

3.2在下列情况下,应按本标准中表34的要求进行验收检验，即取样送有资质的检验单位进行检验。

a）新产品试制完成时；

b）当原料、配方、工艺等有重大改变时；

c）新厂家第一次使用前。

3.3到现场后需方有权对产品质量进行抽查。

4、包装、标志和质量证明书

4.1要求外包装编织袋内衬塑料袋（50公斤/袋）。

4.2 标志应注明：产品名称、供方厂家名称、重量、生产日期、有效日期。

4.3 产品发出时应附有技术监督部门签发的质量证明书，注明供方名称、产品名称、性能指标检验结果、生产日期、检验日期和发货日期。

- 13、硅质耐火泥采购技术条件

1、范围

本技术条件规定了硅质耐火泥采购的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。

本技术条件适用于本钢板材、北营炼铁总厂6米焦炉用硅质耐火泥。

2、要求

硅质耐火泥技术要求见下表13-1：JN-92:

| 检测项目 | 单位 | 检测标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| SiO2 | % | ≥92 |  |
| 耐火度 | ℃ | >1670 |  |
| 冷态抗折强度 | Mpa | 110℃×24h ≥1.0 1400℃×3h ≥3.0 |  |
| 粒 度 组 成 | ％ | ＋1mm ≤3 －0.074 mm ≥50 |  |
| 粘结时间 | min | 1~2 |  |
| 0.2Mpa荷重软化开始温度 | ℃ | ≥1500 |  |

硅质耐火泥技术要求见下表13－2：JN-85:

| 检测项目 | 单位 | 检测标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| SiO2 | % | ≥85 |  |
| 耐火度 | ℃ | >1580 |  |
| 冷态抗折强度 | Mpa | 110℃×24h ≥1.0 1400℃×3h ≥3.0 |  |
| 粒 度 组 成 | ％ | ＋1mm ≤3 －0.074 mm ≥50 |  |
| 粘结时间 | min | 1~2 |  |
| 0.2Mpa荷重软化开始温度 | ℃ | ≥1420 |  |

3、检验规则

3.1产品由供方技术监督部门进行检验。

3.2在下列情况下,应按本标准中表3－1、3－2的要求进行验收检验，即取样送有资质的检验单位进行检验。

a）新产品试制完成时；

b）当原料、配方、工艺等有重大改变时；

c）新厂家第一次使用前。

3.3  到现场后需方有权对产品质量进行抽查。

4  包装、标志和质量证明书

4.1要求外包装编织袋内衬塑料袋（50公斤/袋）。

4.2 标志应注明：产品名称、供方厂家名称、重量、生产日期、有效日期。

4.3 产品发出时应附有技术监督部门签发的质量证明书，注明供方名称、产品名称、性能指标检验结果、生产日期、检验日期和发货日期。

- 14、焦炉硅砖采购技术条件

1、范围

本技术条件规定了焦炉硅砖采购的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。

本技术条件适用于本钢板材、北营炼铁总厂6米焦炉用焦炉硅砖。

2、要求

焦炉硅砖技术要求见下表14：

| 检测项目 | 单位 | 检测标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| SiO2 | % | ≥94 |  |
| 0.2MPa荷重软化开始温度 | ℃ | ≥1650 |  |
| 重烧线变化 | % | 1450℃×2h 0～0.15 |  |
| 显气孔率 | % | ≤21 |  |
| 常温耐压强度 | Mpa | ≥40 |  |
| 真密度 | g/cm3 | ≤2.33 |  |
| 热膨胀率 | % | 1000℃不大于1.25 |  |
| 磷石英 | % | ≥65 |  |
| 残余石英 | % | 平均不大于0.5（最大不超过1.0） |  |
| Fe2O3 | % | ≤1.0 |  |
| 耐火度 | ℃ | ≥1670 |  |
| 体积密度 | g/cm3 | ≥1.85 |  |

2.1  焦炉硅砖尺寸公差和表面质量应满足国标的要求

3、检验规则

3.1  产品由供方技术监督部门进行检验。

3.2  在下列情况下,应按本标准中表9的要求进行验收检验，即取样送有资质的检验单位进行检验。

a）新产品试制完成时；

b）当原料、配方、工艺等有重大改变时；

c）新厂家第一次使用前。

d）根据需求厂方在大型年修或特殊情况时；

3.3  到现场后需方有权对产品尺寸和表面质量进行抽查。

4、包装、标志和质量证明书

4.1  要求托盘包装,采用双层防潮包装，或采用防潮集装袋。

4.2  标志应注明：产品名称、供方厂家名称、重量、数量、单重、生产日期。

4.3  产品发出时应附有技术监督部门签发的质量证明书，注明供方名称、产品名称、性能指标检验结果、生产日期、检验日期和发货日期。

- ***以上耐材卖方需要提供产品合格证和检验报告，买方有权对上述耐材进行抽检复检，如有异议将送国家耐材检测中心仲裁，发生费用或质量问题由卖方负责。

- ***供货条件：接到买方现场通知后需在7日内组织发货，卖方未按买方发货要求执行时，引发生产或环保事故，所造一切后果由卖方负责。

二、合同期限及起止时间约定

- 合同期1年，合同签订日为最早起算日期，实际起算日期以到货时间为准。商务合同到期后停止结算，现场卖方储备耐火材料由买方负责协调下一周期中标供应商承接。

- 三、外采情况：

- 卖方在自产耐火材料无法满足现场使用要求情况下，可以进行外采，卖方对所购耐火材料的质量及供货期与自产耐火材料负同等责任，如发生质量及供货期异议，按考核规定进行扣款。

- 四、资料交付

- 卖方每次送货需提供送货明细及产品质量合格证、材料材质单。

- 五、设备监制、检验、验收

- 1、卖方在规定时间内按采购周期所有耐火材料送到作业区现场进行质检验收。

- 2、所有耐火材料送到作业区现场验收时，发现质量不合格，卖方要立刻无条件换货，产生费用由卖方自己承担。

- 3、卖方所供的产品必须技术成熟、先进、性能可靠，并满足买方现场使用要求。

- 六、涂漆、包装、运输

- 1、卖方提供的耐火材料表面必须按相应国标或行业标准或图纸标准进行包装，并满足储运验收标准。

- 2、卖方负责所供材料的包装，包装应满足防水、防振、防撞、吊装及长途运输搬运要求。

- 3、卖方负责将所供产品运送焦化分厂需求作业区指定地点，并由卖方卸货到位。

- 七、考核：

- （1）生产制造图纸需双方签字确认，方可执行。卖方私改图纸或生产工艺制造，影响使用寿命，考核10000元/次，同时上报质量异议。

- （2）卖方所供产品存在质量问题，影响生产，考核20000元/次，同时上报质量异议。

- （3）卖方现场库存低于最低库存要求10日内仍未补库的，考核10000元；卖方供货不及时，影响生产或环保，考核50000元/次，年累计超过三次，买方有权终止协议及合同。

- （4）如果协议属非正常原因中止，则提出方应提前4个月以书面方式通知对方。

- （5）由于耐火材料质量或供货不及时导致设备故障或事故，买方按造成生产及维修的经济损失核减卖方的承包费用。买方视具体质量问题情况，有权终止协议及合同。

- （6）由于供货不及时、耐火材料质量问题造成生产影响及事故，买方保留追偿经济损失的权利，视具体情况买方有权提前终止合同。因耐火材料质量问题发生安全事故，考核按本钢集团相关管理规定执行，视具体情况买方有权提前终止合同。

- 八、经济责任

- 1、经双方协商一致，或出现约定、法定变更、解除、终止情形，可以书面形式变更、解除、终止本合同。甲、乙双方中任何一方要求变更、解除、终止合同时，应至少提前一个月书面通知对方。

- 2、合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，可向买方所在地法院提起诉讼。

- 九、售后服务

- 1、如有质量问题，供方在接到通知后24小时内派技术人员到达使用现场，处理质量异议。

- 2、由卖方提供的产品，买方享有永久性服务。

- 十、质量异议

- 1、因卖方原因产品达不到使用要求，买方可拒绝收货，如卖方保证产品可上机使用，一旦造成损失卖方要负责赔偿；因买方原因造成产品无法使用，由买方承担责任；如双方均有责任，由双方根据实际情况按其责任分别承担。

- 2、在产品使用寿命期内，在正常使用条件下出现问题，视为产品质量问题，卖方应承担由此带来的损失，并按结算考核规定执行。

- 十一、其他说明

- 1、本协议，与合同具有同等法律效力。

- 2、协议中未尽事宜，双方友好协商解决。

- 3、协议的最终解释权归买方所有。

4、本协议有效期自合同签订后1年期满。

表15：

| 焦炉粘土砖 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材质 | 砖号 | 数量 | 单重(kg) | 每座炉 | 总重(t) |
| 1 | 粘土砖 | 3788 | 180 | 10.47 | 1 | 1.8846 |
| 2 | 粘土砖 | 3789 | 180 | 10.66 | 1 | 1.9188 |
| 3 | 粘土砖 | 7872 | 1620 | 5.57 | 1 | 9.0234 |
| 4 | 粘土砖 | 7866A | 1080 | 5.91 | 1 | 6.3828 |
| 5 | 粘土砖 | 7870 | 4320 | 7.96 | 1 | 34.3872 |
| 6 | 粘土砖 | 7867 | 900 | 11.1 | 1 | 9.99 |
| 7 | 粘土砖 | 7868 | 180 | 10.03 | 1 | 1.8054 |
| 8 | 粘土砖 | 7869 | 180 | 10.36 | 1 | 1.8648 |
| 9 | 粘土砖 | 7866 | 540 | 9 | 1 | 4.86 |
| 10 | 粘土砖 | 6982 | 180 | 23.81 | 1 | 4.2858 |
| 11 | 粘土砖 | 6983 | 180 | 6.24 | 1 | 1.1232 |
| 12 | 粘土砖 | 6984 | 180 | 6.24 | 1 | 1.1232 |
| 13 | 粘土砖 | 6985 | 180 | 33.37 | 1 | 6.0066 |
| 17 | 粘土砖 | 6965 | 360 | 12.06 | 1 | 4.34 |
| 18 | 粘土砖 | 6964 | 180 | 16.81 | 1 | 3.03 |
| 19 | 粘土砖 | 4270 | 90 | 27.17 | 1 | 2.45 |
| 20 | 粘土砖 | 4276 | 450 | 12.91 | 1 | 5.81 |
| 21 | 粘土砖 | 4277 | 180 | 16.34 | 1 | 2.94 |
| 22 | 粘土砖 | 4270 | 90 | 27.17 | 1 | 2.45 |
| 23 | 粘土砖 | 6981 | 360 | 7.08 | 1 | 2.55 |
| 24 | 粘土砖 | 6980 | 180 | 9.85 | 1 | 1.77 |
| 25 | 粘土砖 | 4312 | 90 | 20.32 | 1 | 1.83 |
| 26 | 粘土砖 | 4322 | 180 | 18.19 | 1 | 3.27 |
| 27 | 粘土砖 | 4326 | 90 | 9.52 | 1 | 0.86 |
| 28 | 粘土砖 | 6986 | 270 | 5.6 | 1 | 1.51 |
| 29 | 粘土砖 | 6987 | 180 | 10.38 | 1 | 1.87 |
| 31 | 粘土砖 | 100# | 4050 | 3.37 | 1 | 13.65 |
| 32 | 粘土砖 | 4317 | 1600 | 30.01 | 1 | 48.02 |
| 33 | 粘土砖 | 4318 | 720 | 13.28 | 1 | 9.56 |
| 34 | 粘土砖 | 4319 | 90 | 15.66 | 1 | 1.41 |
| 35 | 粘土砖 | 4316 | 1545 | 23.67 | 1 | 36.57 |
| 合计： |  |  |  |  |  | 228.53 |

| 焦炉漂珠砖 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材质 | 砖号 | 层/块 | 备品（块） | 总块数 | 单重kg | 总重kg |
| 1 | 漂珠砖 | 5954 | 500 | 22 | 522 | 1.74 | 0.91 |
| 2 | 漂珠砖 | 5955 | 300 | 22 | 322 | 1.74 | 0.56 |
| 3 | 漂珠砖 | 5955 | 150 |  | 150 | 1.34 | 0.20 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 1.67 |

| 焦炉硅藻土隔热砖 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材质 | 砖号 | 层/块 | 备品（块） | 总块数 | 单重kg | 总重kg |
| 1 | 硅藻土隔热砖 | G11 | 300 | 50 | 3500 | 3.46 | 12.11 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 12.11 |

| 焦炉缸砖 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材质 | 砖号 | 数量 | 备品 | 单重(kg) | 每座炉 | 总重(t) |
| 1 | 缸砖 | 4328 | 770 |  | 2.7 | 1 | 2.08 |
| 2 | 缸砖 | 4329 | 770 |  | 6.39 | 1 | 4.92 |
| 3 | 缸砖 | 4330 | 8500 |  | 3.33 | 1 | 28.31 |
| 4 | 缸砖 | 4331 | 3950 |  | 13.65 | 1 | 53.92 |
| 5 | 缸砖 | 4332 | 4000 |  | 9.39 | 1 | 37.56 |
| 6 | 缸砖 | 4333 | 3900 |  | 9.78 | 1 | 38.14 |
| 7 | 缸砖 | 4334 | 2950 |  | 7.53 | 1 | 22.21 |
| 8 | 缸砖 | 4335 | 2950 |  | 5.18 | 1 | 15.28 |
| 9 | 缸砖 | 4336 | 2950 |  | 5.4 | 1 | 15.93 |
| 10 | 缸砖 | 4337 | 2700 |  | 8.05 | 1 | 21.74 |
| 11 | 缸砖 | 6560 | 1510 |  | 4.53 | 1 | 6.84 |
| 12 | 缸砖 | 6989 | 400 |  | 3.06 | 1 | 1.22 |
| 13 | 缸砖 | 4323 | 360 |  | 8.16 | 1 | 2.94 |
| 14 | 缸砖 | 4324 | 360 |  | 3 | 1 | 1.08 |
| 15 | 缸砖 | 4325 | 360 |  | 5.54 | 1 | 1.99 |
| 16 | 缸砖 | 4327 | 360 |  | 8.22 | 1 | 2.96 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  | 257.12 |

| 莫来石砖 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材质 | 砖号 | 层/块 | 备品（块） | 总块数 | 单重kg | 总重kg |
| 1 | 干熄焦莫来石BM | QBM-C100A |  |  | 3795 | 3.92 | 14.88 |
| 2 | 干熄焦干熄焦莫来石BM | QBM-C101A |  |  | 3955 | 2.92 | 11.55 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 26.43 |

| 莫来石碳化硅砖AT |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材质 | 砖号 | 层/块 | 备品（块） | 总块数 | 单重kg | 总重kg |
| 1 | 莫来石碳化硅砖AT | QAT-C1003 |  |  | 37 | 43.13 | 1.60 |
| 2 | 莫来石碳化硅砖AT | QAT-C1004 |  |  | 37 | 35.66 | 1.32 |
| 3 | 莫来石碳化硅砖AT | QAT-C1007 |  |  | 37 | 38.7 | 1.43 |
| 4 | 莫来石碳化硅砖AT | QAT-C1010 |  |  | 37 | 38.18 | 1.41 |
| 5 | 莫来石碳化硅砖AT | QAT-C1013 |  |  | 37 | 25.08 | 0.93 |
| 6 | 莫来石碳化硅砖AT | QAT-C1014 |  |  | 37 | 34.61 | 1.28 |
| 7 | 莫来石碳化硅砖AT | QAT-C1017 |  |  | 37 | 37.2 | 1.38 |
| 8 | 莫来石碳化硅砖AT | QAT-C1021 |  |  | 37 | 24.55 | 0.91 |
| 9 | 莫来石碳化硅砖AT | QAT-C1022 |  |  | 37 | 25.04 | 0.93 |
| 10 | 莫来石碳化硅砖AT | QAT-C1026 |  |  | 37 | 36.44 | 1.35 |
| 11 | 莫来石碳化硅砖AT | QAT-C1027 |  |  | 37 | 23.46 | 0.87 |
| 12 | 莫来石碳化硅砖AT | QAT-C1031 |  |  | 37 | 24 | 0.89 |
| 13 | 莫来石碳化硅砖AT | QAT-C1032 |  |  | 37 | 24.41 | 0.90 |
| 14 | 莫来石碳化硅砖AT | QAT-C1033 |  |  | 37 | 21.83 | 0.81 |
| 15 | 莫来石碳化硅砖AT | QAT-C1037 |  |  | 37 | 35.57 | 1.32 |
| 16 | 莫来石碳化硅砖AT | QAT-C1038 |  |  | 37 | 25.25 | 0.93 |
| 17 | 莫来石碳化硅砖AT | QAT-C1039 |  |  | 37 | 20.06 | 0.74 |
| 18 | 莫来石碳化硅砖AT | QAT-C1043 |  |  | 37 | 23.38 | 0.87 |
| 19 | 莫来石碳化硅砖AT | QAT-C1044 |  |  | 37 | 23.83 | 0.88 |
| 20 | 莫来石碳化硅砖AT | QAT-C1045 |  |  | 37 | 26.09 | 0.97 |
| 21 | 莫来石碳化硅砖AT | QAT-C1046 |  |  | 37 | 18.24 | 0.67 |
| 22 | 莫来石碳化硅砖AT | QAT-C1050 |  |  | 37 | 34.7 | 1.28 |
| 23 | 莫来石碳化硅砖AT | QAT-C1051 |  |  | 37 | 24.65 | 0.91 |
| 24 | 莫来石碳化硅砖AT | QAT-C1052 |  |  | 37 | 26.9 | 1.00 |
| 25 | 莫来石碳化硅砖AT | QAT-C1053 |  |  | 37 | 16.18 | 0.60 |
| 26 | 莫来石碳化硅砖AT | QAT-C1057 |  |  | 37 | 22.76 | 0.84 |
| 27 | 莫来石碳化硅砖AT | QAT-C1058 |  |  | 37 | 23.26 | 0.86 |
| 28 | 莫来石碳化硅砖AT | QAT-C1059 |  |  | 37 | 25.46 | 0.94 |
| 29 | 莫来石碳化硅砖AT | QAT-C1060 |  |  | 37 | 42.15 | 1.56 |
| 30 | 莫来石碳化硅砖AT | QAT-C1064 |  |  | 37 | 36.99 | 1.37 |
| 31 | 莫来石碳化硅砖AT | QAT-C1065 |  |  | 37 | 26.47 | 0.98 |
| 32 | 莫来石碳化硅砖AT | QAT-C1066 |  |  | 37 | 29.03 | 1.07 |
| 33 | 莫来石碳化硅砖AT | QAT-C1067 |  |  | 37 | 44.95 | 1.66 |
| 34 | 莫来石碳化硅砖AT | QBT-C702A |  |  | 73 | 13.35 | 0.97 |
| 35 | 莫来石碳化硅砖AT | QBT-C701A |  |  | 73 | 17.18 | 1.25 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 37.68 |

| 焦炉硅砖 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材质 | 砖号 | 数量 | 单重(kg) | 套 | 总重(t) |
| 1 | 硅砖 | 4185 | 8 | 12.46 | 15 | 1.4952 |
| 2 | 硅砖 | 4188 | 14 | 13.17 | 15 | 2.7657 |
| 3 | 硅砖 | 4199 | 3 | 4.85 | 15 | 0.21825 |
| 4 | 硅砖 | 4212 | 2 | 4.8 | 15 | 0.144 |
| 5 | 硅砖 | 4220 | 2 | 12.79 | 15 | 0.3837 |
| 6 | 硅砖 | 4342 | 60 | 9.86 | 15 | 8.874 |
| 7 | 硅砖 | 4346 | 76 | 10.65 | 15 | 12.141 |
| 8 | 硅砖 | 4347 | 5 | 8.56 | 15 | 0.642 |
| 9 | 硅砖 | 4348 | 33 | 9.52 | 15 | 4.7124 |
| 10 | 硅砖 | 4349 | 35 | 8.84 | 15 | 4.641 |
| 11 | 硅砖 | 4357 | 4 | 9.2 | 15 | 0.552 |
| 12 | 硅砖 | 5941 | 16 | 8.74 | 15 | 2.0976 |
| 13 | 硅砖 | 5942 | 12 | 9.99 | 15 | 1.7982 |
| 17 | 硅砖 | 5946 | 12 | 10.78 | 15 | 1.94 |
| 18 | 硅砖 | 5951 | 8 | 9.52 | 15 | 1.14 |
| 19 | 硅砖 | 5952 | 2 | 9.33 | 15 | 0.28 |
| 20 | 硅砖 | 6899 | 4 | 9.16 | 15 | 0.55 |
| 21 | 硅砖 | 6900 | 4 | 10.47 | 15 | 0.63 |
| 22 | 硅砖 | 6901 | 4 | 8.14 | 15 | 0.49 |
| 23 | 硅砖 | 6902 | 4 | 6 | 15 | 0.36 |
| 24 | 硅砖 | 6904 | 8 | 14.94 | 15 | 1.79 |
| 25 | 硅砖 | 6905 | 8 | 18.97 | 15 | 2.28 |
| 26 | 硅砖 | 4205 | 8 | 6.72 | 15 | 0.81 |
| 27 | 硅砖 | 4206 | 8 | 4.73 | 15 | 0.57 |
| 28 | 硅砖 | 4218 | 1 | 6.86 | 15 | 0.10 |
| 29 | 硅砖 | 4219 | 1 | 11.01 | 15 | 0.17 |
| 30 | 硅砖 | 4221 | 3 | 28.5 | 15 | 1.28 |
| 31 | 硅砖 | 4222 | 1 | 23.9 | 15 | 0.36 |
| 32 | 硅砖 | 4358 | 2 | 9.2 | 15 | 0.28 |
| 33 | 硅砖 | 5937 | 2 | 12.7 | 15 | 0.38 |
| 34 | 硅砖 | 5940 | 2 | 13.41 | 15 | 0.40 |
| 35 | 硅砖 | 6903 | 2 | 7.97 | 15 | 0.24 |
| 36 | 硅砖 | 6920 | 8 | 8.3 | 15 | 1.00 |
| 37 | 硅砖 | 6932 | 3 | 30.46 | 15 | 1.37 |
| 合计： |  |  |  |  |  | 54.27 |

（*以上只能作为用砖参考，用砖数量按现场实际施工订货，接到中标通知书与买方及时沟通实际用砖型号，并按买方要求及时供货，因砖型图纸涉及保密买方无权提供，砖型图及砖型尺寸卖方需联系产权单位自行查阅或复印。）

本协议与商务合同具有同等法律效力。本协议经买卖双方签字盖章后生效。本协议一式六份，业主二份、买方二份，卖方二份。

买方：签字：                      日期：

卖方：签字：                      日期：