YSZZ LGRJ 025—21

炼钢用白云石质量验收准则

2024 - 09 - 25发布

2024 - 10- 01实施

鞍钢股份有限公司   发布

鞍钢股份有限公司A类原材料质量验收准则

前  言

根据公司《采购管理程序》要求，制造管理部组织编制A类原燃材料质量验收准则。

本验收准则对应的采购标准为《炼钢用白云石采购技术条件》（APTQ LGRJ 025—21）。

从2024年10月1日起，炼钢用白云石的供货方式由入库改为直付，即：卸料地点由灵山料场熔剂库房改为直付炼钢总厂各使用区域。由于卸料地点发生变化，需要修改质量验收准则，主要变化如下：

- 修改验收流程，物料到达地点由资源储运经营中心改为炼钢总厂；

- 取消资源储运经营中心验收项目，增加炼钢总厂验收项目；

- 取消关于退货的相关规定，并修改相应的扣款规定；

- 重新制定取样方法。

炼钢用白云石质量验收准则

- 1　验收流程

物料→炼钢总厂使用区域

└→质计中心取样、检验

- 2　炼钢总厂验收项目

- 2.1　包装:散装。

2.2　标志:按车适当标明产品名称。

2.3　质量证明书:每批产品必须附证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明：供方名称；需方名称；产品名称；理化指标检验结果；执行的产品标准编号。

- 2.4　外观质量:不得混入其他外来杂物。粒度：10mm～30mm，超出上、下限的重量均不应超过总重量的10％。

- 3　质计中心验收项目

- 3.1　取样地点：炼钢1#、2#、3#、4#作业区卸料槽。抽取到2#、3#作业区的车辆，需先到4#卸料槽取样完毕后，再到落料地点卸料。

- 3.2　取样安排：供应商提前一天提供所有卸料区域的全部车辆信息，由炼钢厂将车号及落料地点发到耐火及炼钢取样信息群。质计中心在所有来样车辆中（不需要区分卸料地点）随机抽取至少一个及以上车号，进行取样。

- 3.3　取样方法：卸车过程中采用托盘截流取样。每车截取次数不小于4次，每次不少于1.0kg，粒度大于10mm的白云石。盛装袋要求清洁、干燥、结实耐用，盛装完样品后用带编码的自锁式扎带封口。当天所取样品同供应商组为一批。

- 3.4　取样频次：批批取样，每天一批。

- 3.3　委托必检项目：MgO、CaO。

- 3.4　允许复验

- 执行标准。

炼钢用白云石标准

| 物料代码 | CaO/% | SiO2/% | MgO/% | P/% | S/% | MgO+CaO/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0002154 | ≥29 | ≤4.0 | ≥19 | ≤0.025 | ≤0.025 | - |
| PSCS判定标准 | ≥25 | ≤4.0 | ≥19 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≥48 |

- 4　PSCS质量不合格处置方法

- 4.1　当MgO+CaO≥48%时：

- 1） MgO≥19%，不扣款；

- 2） 19%＞MgO≥16%，每低于标准1%，扣款2元/吨；

- 3） MgO＜16%，按单价20元/吨结算。

- 4） 25%＞CaO≥10%，每低于标准1%，扣款2元/吨；

- 5） CaO＜10%，按单价20元/吨结算。

- 4.2　当MgO+CaO＜48%时：

- 1） 19%＞MgO≥16%，每低于标准1%，扣款2元/吨；

- 2） MgO＜16%，按单价20元/吨结算。

- 3） 29%＞CaO≥25%，每低于标准1%，扣款2元/吨；

- 4） CaO＜25%，按单价20元/吨结算。

- 4.3　当SiO2、P、S不合格时：

- 1） 10%≥SiO2＞4%，每高于标准1%，扣款2元/吨；

- 2） SiO2＞10%，按单价20元/吨结算。

- 3） P、S每高于标准0.005%，扣款0.5元/吨。

- 4.4　当PSCS每批次结算时按计价公式吨累计扣款金额≥合同单价时，批次中的每吨均按1元进行结算。