超高功率石墨电极技术条件

超高功率石墨电极     ∮350

超高功率石墨电极的理化指标（参照YB/T4090-2015和我公司工艺实际）项 目

Φ350公称直径/mm

实际直径范围352~358mm

（黑皮部分最小349mm）电阻率/（Ω. mm²/m）不大于电极6.2接头5.3

抗折强度/MPa 不小于电极10.5接头20

弹性模量/GPa 不大于电极14接头20

体积密度/(g/cm') 不小于电极1.67接头1.74

热膨胀系数10-6/℃) 不大于 (室温~600℃)电极1.5接头1.4

灰分/% 不大于0.5未尽事宜按照YB/T4090-2015。（1）电极表面掉块或孔洞不多于两处，其缺陷直径为10mm-20mm，小于10mm的不计，深度为5mm-10mm。小于5mm的不计。

（2）接头及接头孔及据孔底100mm以内的电极表面，不允许有孔洞和裂纹。接头和接头孔螺纹的掉块，不多于一处，长度不大于30mm。

（3）电极表面不允许有裂纹。电极表面的黑皮面积，宽度小于电极周长的1/10，长度小于电极长度的1/3。