
	YSZZ NHYL 001-25a


顶渣改质剂用

原料质量验收准则
2025 - 08 - 15发布
2025 - 08- 16实施
鞍山钢铁耐火材料有限公司   发布
耐火公司A类原材料质量验收准则


前  言
根据公司《采购管理程序》要求，耐火公司组织编制顶渣改质剂用原料质量验收准则
本验收准则对应的采购技术标准：

《铝屑采购技术条件》（APTQ NHYL 001-25a）、《萤石粉采购技术条件》（APTQ NHYL 002-25）、《铝酸钙采购技术条件》（APTQ NHYL 003-25a）、《方解石采购技术条件》（APTQ NHYL 004-25a）

本验收准则代替 YSZZ NHYL 001-25《顶渣改质剂用原料质量验收准则》
铝屑质量验收准则

1　验收流程

物料→耐火公司使用区域

└→耐火公司取样、送检
2　耐火公司验收项目

2.1　包装、标志、质量证明书。

2.1.1　包装

包装:防潮集装袋，底部带活口，净重（1000±50）千克/袋，内包装小袋。吨袋外注明集装袋标准编号。小袋用聚乙烯编织袋，要求防潮、防洒漏，净重7.0kg±0.5kg，机械封口。
2.1.2　标志

每一包装件的表面须注有不掉色的标记。标记必有内容：生产厂名称（产品产地）、产品名称、牌号、粒度。
2.1.3　质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：生产厂名称、地址、电话；产品名称；牌号；批号；件数和净重；检验结果和生产单位质量监督检验部门印记；本部分编号；出厂日期。
2.2　外观质量

2.2.1　银灰色或灰色，无夹杂物和粉块。
2.2.2　粒度：1000μm～5000μm，＜1000μm的质量分数≤5.0％，＞5000μm的质量分数≤5.0％。

2.2.3　验收频次：批批验收。

3　质计中心验收项目
3.1　组批
汽车运输以同时到达、同厂家、同品种、同牌号一车或多车（一般不大于120 t）为一个检验批。

3.2　取样

批批取样。按照来料吨袋总数的10%随机抽检。
3.3　检验

必检项目：Al、H2O
铝屑标准
	牌号
	质量分数/%

	
	活性铝
≥
	杂质≤

	
	
	Fe
	Si
	Cu
	H2O

	Al98
	98
	0.5
	0.5
	1.0
	0.6

	Al96
	96
	0.5
	0.5
	1.0
	0.6

	Al95
	95
	0.5
	0.5
	1.0
	0.6


3.4　是否允许复验

3.4.1　H2O不允许复验，其他理化指标项目允许复验1次；
3.4.2　在未使用的原堆状态下复验。
4　让步接收
4.1 当检测结果93%≤Al＜98%时，让步接收，但质量统计合格率时不视为不合格品。

4.2 ①当Al：94%≤Al＜95%时，按2%扣量；② 当Al：93%≤Al＜94%时，按4%扣量；③ H2O每超0.1%，扣量1%；④ 两项以上不合格时（含两项），按项累计扣量。

5  退货
 5.1 当Al含量小于93%时，视为不合格品，退货。
5.2 粒度不满足生产要求时，按照退货处理。

萤石粉质量验收准则

1　验收流程

物料→耐火公司使用区域

└→耐火公司取样、送检
2　耐火公司验收项目

2.1　包装:防潮集装袋，底部带活口，净重（1000±50）千克/袋。袋外注明集装袋标准。

2.2　标志:按车适当标明产品名称。

2.3　质量证明书:每批产品必须附证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明：供方名称；需方名称；产品名称；理化指标检验结果；执行的产品标准编号。
2.4　外观质量:不得混入其他外来杂物。两种牌号粒度超过上下限的比例均不应超过10%。
3　质计中心验收项目

3.1　取样频次：批批取样，按照来料吨袋总数的10%随机抽检。
3.2　必检项目：CaF2
3.3　允许复验
执行标准。

萤石粉标准

	项目
	技术要求 (质量分数) /%

	
	牌号Ⅰ
	牌号Ⅱ

	CaF2
	≥90
	≥90

	SiO2
	≤9.3
	≤9.3

	P
	≤0.06
	≤0.06

	S
	≤0.30
	≤0.30

	H2O
	≤1.0
	≤1.0


（其中：牌号Ⅰ粒度为0-1mm：牌号Ⅱ粒度为：0-3mm）

4　质量不合格处置方法
4.1 CaF2不合格扣量标准
CaF2：85%≤CaF2＜90%，CaF2每降低1%，扣量2%。

CaF2：CaF2＜85%，CaF2每降低1%，扣量5%。
4.2　粒度不满足生产要求时，按照退货处理。

方解石质量验收准则

1　验收流程

物料→耐火公司使用区域

└→耐火公司取样、送检
2　耐火公司验收项目

2.1　包装:防潮集装袋，底部带活口，净重（1000±50）千克/袋。袋外注明集装袋标准。

2.2　标志:按车适当标明产品名称。

2.3　质量证明书:每批产品必须附证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明：供方名称；需方名称；产品名称；理化指标检验结果；执行的产品标准编号。
2.4　外观质量:不得混入其他外来杂物。粒度0mm～3mm，超过上下限的比例均不应超过10%。
3　质计中心验收项目

3.1　取样频次：批批取样，按照来料吨袋总数的10%随机抽检。
3.2　必检项目：CaO、SiO2 
3.3　允许复验

执行标准

方解石标准
	CaO/%
	MgO/%
	Al2O3+Fe2O₃/%
	SiO₂/%
	P/%
	S/%

	≥53.2
	≤1.2
	≤1.0
	≤2.5
	≤0.03
	≤0.08


4　 质量不合格处置方法

4.1　CaO不合格扣量标准
CaO：每低于标准1%，扣量1.6%；
4.2　SiO2不合格扣量标准
SiO2＞2.5%，扣量2.5%；   
4.3　粒度不满足生产要求时，按照退货处理。

铝酸钙质量验收准则

1　验收流程

物料→耐火公司使用区域

└→耐火公司取样、送检
2　耐火公司验收项目

2.1　包装:防潮集装袋，底部带活口，净重（1000±50）千克/袋。袋外注明集装袋标准。

2.2　标志:按车适当标明产品名称。

2.3　质量证明书:每批产品必须附证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明：供方名称；需方名称；产品名称；理化指标检验结果；执行的产品标准编号。
2.4　外观质量:不得混入其他外来杂物。粒度0mm～3mm，超过上下限的比例均不应超过10%。
3　质计中心验收项目

3.1　取样频次：批批取样，按照来料吨袋总数的10%随机抽检。
3.2　必检项目：Al2O3、CaO、Tc
3.3　允许复验

执行标准

铝酸钙标准
	Al2O3/%
	CaO/%
	MgO/%
	SiO2/%
	FeO/%
	S/%
	P/%
	Tc/%

	≥35
	≥45
	≤4.0
	≤5.0
	≤0.5
	≤0.2
	≤0.1
	≤0.5


4　 质量不合格处置方法

4.1　Al2O3不合格扣量标准
Al2O3：每低于标准1%，扣量1%；
4.2　CaO不合格扣量标准
CaO：每低于标准1%，扣量1%；
4.3 Tc不合格扣量标准
1）Tc：0.5%＜Tc≤1.0%，扣量5%；

2）Tc＞1.0% 扣量10%；

4.4　粒度不满足生产要求时，按照退货处理。

YSZZ NHYL 001-25a





YSZZ NHYL 001-25a








YSZZ NHYL 001-25a








YSZZ NHYL 001-25a











PAGE  

